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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Umschreibung

	Loggiawood® Paro 0140 ist ein aus verschiedenen Materialien kombinierter Schiebeladen, zur effizienten Steuerung des Wärme- und Lichteintritts.

	Das Konzept kombiniert die typischen Eigenschaften von stranggepresstem Aluminium - in einem stabilen umlaufenden Rahmen LG.040 mit einer durch den Architekten festgelegten Oberflächenbehandlung - und die natürliche Optik von Holz als Panleelfüllung.

	Die einzigartige Befestigungstechnik der Holz-Lamellen - ohne sichtbare Verbindung - gewährleistet eine geschmeidige Dilatation der Lamellen im Rahmen, ohne Geräuschentwickung infolge von Windbelastung.

	Falls erforderlich, ist für die Holz-Lamellen ein FSC oder PEPC Holz-Label (Garantie für Holz aus kontrollierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung) erhältlich.

	

	Normen

	Aluminiumlegierung Al Mg Si 0,5 (F25):

	 - Norm: EN AW-6063

	 - Härtung: T66

	Aluminiumvorbehandlung:

	 - Norm DIN 5002155

	Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen:

	 - ENV 1999-1-1: Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

	 - NBN B-03-002-2: Windbelastung - Dynamische Effekte

	 - EN 1991-1-4: Windbelastung

	Die Paneele entsprechen allen CE Anforderungen, gemäß Leistungserklärung DoP/RP/001 basierend auf die harmonisierten technischen Spezifikationen nach EN 13659:2004.

	

	Oberflächenbehandlung - Aluminium

	E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 µm): Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert.

	Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL (60-80 µm): Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet.

	

	Systemausführung

	Rahmen:

	 -  Verticale Rahmenprofiele LG.040.07, seitlich mit Ausfüllprofil LG.040.08 versehen, für völlig flache Ansicht, aus stranggepresstem Aluminium

	●  Abmessungen des Rahmenprofils:

	    - Breite: 40 mm

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 94.248 mm4 (starke Achse); Iz = 67.516 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	 - Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil (oben und/oder unten 70mm anstatt 40mm betragen

	●  Horizontales Rahmenprofil LG.040.09:

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Höhe: 40 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 75.158 mm4 (starke Achse); Iz = 72.301 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	●  Horizontales Rahmenprofil LG.040.70:

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Höhe: 70 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 317.123 mm4 (starke Achse); Iz = 116.033 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	 - Unsichtbare Eckverbindungen mittels Ausfüllprofil und Endkappen

	Lamellen:

	 - Parallelogrammförmige Holz-Lamellen WRC.PL.065

	 - Hochwertige Holz-Lamellen aus WRCedar Clear Nr.2 - unbehandelt, geeignet zur natürlichen Graufärbung

	●  Abmessungen:

	    - Höhe: 16 mm

	    - Tiefe: 65 mm

	    - Äusserster Sonneneinfallswinkel: 47°

	    - Sichtbare Öffnung zwischen den Lamellen: 29 mm

	    - Lamellenabstand: 90 mm (11 Lamellen pro Meter in der Höhe)

	    - Lamellenneigung: 57° (gg. Vertikaler Richtung)

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 223.630 mm4 (starke Achse); Iz = 15.126 mm4

	 - Lamellen diskret und ohne sichtbare Befestigung in die seitlichen senkrechten Rahmenprofile eingelassen

	 - Die Befestigungstenik gewährleistet eine geschmeidige Dilatation der Lamellen im Rahmen, ohne Geräuschentwickung infolge von Windbelastung

	Schiebebeschläge:

	 - Hochwertiger, wartungsfreier Schiebebeschlag, bestehend aus:

	    - Laufschiene (oben) mit Laufwagen/Aufhängebügel und einstellbarem Laufschienenpuffer oder mit dahinterliegenden Schienen

	    - untere Führung mittels einem Aluminium L-Profil 20/20/4 und einer Kunststoffführung

	    - seitliche Gummipuffer um Beschädigungen des Paneels zu vermeiden 

	 - Bewegungsmoglichkeiten des Schiebepaneels (gemäss ausgewählter Ausführung): 1-flügelig (einfaches Schiebesystem); mehr-flügelig rechts-links laufend (symmetrisches Schiebesystem)

	 - Motorbedienung - gemäss ausgewählter Ausführung

	 - 230 V Motor - zur Bedienung über einfachen Schalter oder zum Anschluss an einer zentralen Gebäudesteuerung

	 - Schiebebeschläge CE zertifiziert

	Systemeigenschaften:

	 - Kombination von stabilem Aluminium-Rahmen und natürlicher Paneelfüllung aus hochwertigen Holz-Lamellen, Western Red Cedar

	 - Rahmenprofil mit völlig flacher Ansicht und innenliegenden Eckverbindungen

	 - Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil (oben und/oder unten 70mm anstatt 40mm betragen

	Abmessungen:

	 - Maximale Abmessungen sind von der örtlichen Windbelastung qb und Normierung abhängig

	Optionales Zubehör:

	 - Flexible untere Führung Flexguide®: selbstregelnde untere Führung für die bei Flächen unter Neigungen mit L-, T oder U-förmigen (versenkt) unteren Führungsprofilen - siehe separater Ausschreibungstext



