LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager SD.014 (VV-S-1.0301)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.744 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel SD.014 : 114,2 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager SD.054 (VV-S-1.0302)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.744 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  2.256 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel SD.054 : 153,7 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager SD.100 (VV-S-1.0303)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.744 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  4.096 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel SD.100 : 199,7 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager LD.0065 (VV-S-1.0304)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0065 uit geëxtrudeerd aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0065

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.744 mm

    - Draagprofiel LD.0065 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel LD.0065 : 106,2 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager LD.0195 (VV-S-1.0304)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0195 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0195

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.744 mm

    - Draagprofiel LD.0195 :  689 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel LD.0195 : 117,2 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager LD.0460 (VV-S-1.0306)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0460 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0460

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.744 mm

    - Draagprofiel LD.0460 :  1.662 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel LD.0460 : 143,7 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager LD.0995 (VV-S-1.0307)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0995 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0995

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.744 mm

    - Draagprofiel LD.0995 :  3.254 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel LD.0995 : 197,2 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager LD.0440 (VV-S-1.0308)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0440 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0440

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Zijdelingse bevestiging van het draagprofiel mogelijk dmv zijdeingse inschuifkanalen

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.827 mm

    - Draagprofiel LD.0440 :  1.503 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel LD.0440 : 143,7 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)

LASTENBOEKBESCHRIJVING SUNCLIPS®

Fabricaat	: RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL

Type 		: SE.130 met drager LD.1250 (VV-S-1.0309)

Omschrijving :

RENSON SUNCLIPS® VERTICAAL EVO SE.130 is samengesteld uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit C-vormige zonweringslamellen met buisvormige neus, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende C-vormige lamellen met buisvormige neus, SE.130 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  130 mm

    - Hoogte : 22 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  94,5 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 24°

    - Stap : 133 mm (7 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 55,6097.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 1,9124.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,7 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder SE.082.11 en SE.082.12 (voegklips)

- Visuele vrije doorlaat : 100%

- Fysische vrije doorlaat : 64%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.1250 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.1250

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel SE.130 :  1.827 mm

    - Draagprofiel LD.1250 :  3.678 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel SE.130 en draagprofiel LD.1250 : 225 mm

- Optionele toebehoren :

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 of 20 x 20 mm, bevestigd aan achterkant van de draagstructuur

- Voorgemonteerde pivoterende ventilatiedeuren met lineair doorlopende lamellen (zie afzonderlijke omschrijving)