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	Produkteigenschaften

	(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

	

	Umschreibung

	Loggialu® Paro 0140 Privacy kombiniert die Funktionalität eines effektiven Sonnenschutzes - zur effizienten Steuerung des Wärme- und Lichteintritts - mit dem eleganten und ästhetischen Design in einem zeitgemäßen Konzept.

	Beim Konzept Pricacy sind die Lamellen beweglich im Rahmen gelagert, wodurch die Lamellen manuell von geschlossener in völlig geöffneter Position oder umgekehrt, geändert werden können.

	Der stabile umlaufende Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, garantiert eine hohe Formfestigkeit des Elements, ohne sichtbare Eckverbindungen im Eckbereich.

	

	Normen

	Aluminiumlegierung Al Mg Si 0,5 (F25):

	 - Norm: EN AW-6063

	 - Härtung: T66

	Aluminiumvorbehandlung:

	 - Norm DIN 5002155

	Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen:

	 - ENV 1999-1-1: Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

	 - NBN B-03-002-2: Windbelastung - Dynamische Effekte

	 - EN 1991-1-4: Windbelastung

	Die Paneele entsprechen allen CE Anforderungen, gemäß Leistungserklärung DoP/RP/001 basierend auf die harmonisierten technischen Spezifikationen nach EN 13659:2004.

	

	Oberflächenbehandlung - Aluminium

	E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 µm): Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert.

	Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL (60-80 µm): Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet.

	

	Systemausführung

	Rahmen:

	 -  Verticale Rahmenprofiele LG.040.07, seitlich mit Ausfüllprofil LG.040.08 versehen, für völlig flache Ansicht, aus stranggepresstem Aluminium

	●  Abmessungen des Rahmenprofils:

	    - Breite: 40 mm

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 94.248 mm4 (starke Achse); Iz = 67.516 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	 - Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil oben 55 mm anstatt 40 mm und unten 55 oder 70mm anstatt 40mm betragen

	●  Horizontales Rahmenprofil LG.040.09:

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Höhe: 40 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 75.158 mm4 (starke Achse); Iz = 72.301 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	●  Horizontales Rahmenprofil LG.040.55:

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Höhe: 55 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 169.579 mm4 (starke Achse); Iz = 91.248 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	●  Horizontales Rahmenprofil LG.040.70:

	    - Tiefe: 40 mm

	    - Höhe: 70 mm

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 317.123 mm4 (starke Achse); Iz = 116.033 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

	 - Unsichtbare Eckverbindungen mittels Ausfüllprofil und Endkappen

	Lamellen:

	 - Parallelogrammförmige Aluminium-Lamellen ICR.066.01, beweglich in zwei Bedienungsfeldern gelagert, wodurch die Lamellen manuell und unabhänging vom jeweiligen Bedienungsfeld geöffnet oder geschlossen werden können

	●  Abmessungen:

	    - Höhe: 16 mm

	    - Tiefe: 65 mm

	    - Lamellenabstand: 57 mm (17 Lamellen pro Meter in der Höhe)

	    - Minimum Trägheitsmoment Iy = 75.983 mm4 (starke Achse); Iz = 6.786 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 1,5 mm

	Schiebebeschläge:

	 - Hochwertiger, wartungsfreier Schiebebeschlag, bestehend aus:

	    - Laufschiene (oben) mit Laufwagen/Aufhängebügel und einstellbarem Laufschienenpuffer oder mit dahinterliegenden Schienen

	    - untere Führung mittels einem Aluminium L-Profil 20/20/4 und einer Kunststoffführung

	    - seitliche Gummipuffer um Beschädigungen des Paneels zu vermeiden 

	 - Bewegungsmoglichkeiten des Schiebepaneels (gemäss ausgewählter Ausführung): 1-flügelig (einfaches Schiebesystem); mehr-flügelig rechts-links laufend (symmetrisches Schiebesystem)

	 - Motorbedienung - gemäss ausgewählter Ausführung

	 - 230 V Motor - zur Bedienung über einfachen Schalter oder zum Anschluss an einer zentralen Gebäudesteuerung

	 - Schiebebeschläge CE zertifiziert

	Systemeigenschaften:

	 - Lamellen beweglich gelagert, in zwei Bedienungsfeldern unterteilt - zum separaten öffnen und schliessen der beiden Felder

	 - Rahmenprofil mit völlig flacher Ansicht und innenliegenden Eckverbindungen

	 - Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil oben 55 mm anstatt 40 mm und unten 55 oder 70mm anstatt 40mm betragen

	Abmessungen:

	 - Maximale Abmessungen sind von der örtlichen Windbelastung qb und Normierung abhängig

	Optionales Zubehör:

	 - Flexible untere Führung Flexguide®: selbstregelnde untere Führung für die bei Flächen unter Neigungen mit L-, T oder U-förmigen (versenkt) unteren Führungsprofilen - siehe separater Ausschreibungstext



