	2

	PANNEAUX COULISSANTS RENSON® LOGGIA

	LOGGIAWOOD® PARO 0140 PRIVACY (PA-G-5.0710)

	Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

	Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

	2022 04 28 Ascha WIP

	

	Caractéristiques du produit

	(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

	

	Description

	Loggiawood® Paro 0140 Privacy combine la qualité de l’aluminium et le naturel du bois en un système esthétique et contemporain.

	Dans le concept Privacy les lames sont orientables de sorte que l’on peut les incliner manuellement soit pour les ouvrir ou les fermer tout à fait.

	La solidité du cadre en aluminium extrudé assure une bonne rigidité de l’ensemble et les lames en bois apportent une touche naturelle et élégante.

	Sur demande on peut fournir un label FSC ou PEPC pour les lames en bois (garantie d’une gestion durable du bois).

	

	Normes

	Aluminium - alliage Al Mg Si 0,5 (F25):

	 - Norme : EN AW-6063

	 - Trempe : T66

	Traitement préalable de l’aluminium:

	 - Norme DIN 50021 SS

	Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes:

	 - ENV 1999-1-1 : Calcul des constructions en aluminium

	 - NBN B-03-002-2 : Charge du vent - effets dynamiques

	 - EN 1991-1-4 : Charge du vent

	Le panneau répond aux exigences CE comme mentionné dans la déclaration des perfomances DoP/RP/001 sur base des spécificactions techniques harmonisées selon la norme EN 13659:2004.

	

	Traitement de surface - aluminium

	Anodisé naturel F1 (20 µm) : prétraité et anodisé.

	Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60-80 µm) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre ensuite laquage thermique.

	

	Exécution du système

	Cadre:

	 - Profils cadre verticaux LG.040.07, pourvus sur le côté d’un profil de remplissage LG.040.08 pour un aspect entièrement lisse, en aluminium extrudé

	●  Dimensions du profil cadre:

	    - Largeur : 40 mm

	    - Profondeur : 40 mm

	    - Moments d’inertie minimum Iy = 94.248 mm4 (axe fort); Iz = 67.516 mm4, pour une épaisseur minimum de matériau de 2,0 mm

	 - Selon la hauteur du panneau coulissant, le profil du cadre horizontal supérieur peut avoir une hauteur de 55 mm au lieu de 40 mm et inférieur 55 ou 70 mm au lieu de 40 mm

	●  Profil cadre horizontal LG.040.09:

	    - Profondeur : 40 mm

	    - Hauteur : 40 mm

	    - Moments d’inertie minimum Iy = 75.158 mm4 (axe fort); Iz = 72.301 mm4, pour une épaisseur minimum de matériau de 2,0 mm

	●  Profil cadre horizontal LG.040.55:

	    - Profondeur : 40 mm

	    - Hauteur : 55 mm

	    - Moments d’inertie minimum Iy = 169.579 mm4 (axe fort); Iz = 91.248 mm4, pour une épaisseur minimum de matériau de 2,0 mm

	●  Profil cadre horizontal LG.040.70:

	    - Profondeur : 40 mm

	    - Hauteur : 70 mm

	    - Moments d’inertie minimum Iy = 317.123 mm4 (axe fort); Iz = 116.033 mm4, pour une épaisseur minimum de matériau de 2,0 mm

	 - Liaisons d’angle invisibles au moyen d’un profil de remplissage et d’embouts

	Lames:

	 - Lames rectangulaires en bois WRC.PL.065, conçues pour être inclinées manuellement en position fermée ou ouverte avec deux champs d’application, ce qui permet d’ouvrir le haut et fermer le bas ou inversément

	 - Lames en bois WRCedar Clear n°2 de haute qualité - non traité pour un vieillisement naturel du bois

	●  Dimensions:

	    - Hauteur : 16 mm

	    - Profondeur : 65 mm

	    - Pas de lame : 57 mm (17 lames par mètre en hauteur)

	    - Moments d’inertie minimum Iy = 223.630 mm4 (axe fort); Iz = 15.126 mm4

	Quincaillerie:

	 - Quincaillerie de haute qualité n’exigeant aucun entretien, se composant de:

	    - rail coulissant (supérieur) avec chariot / équerre de suspension et arrêt de rail réglable ou avec rails sous-jacents

	    - rail inférieur en profil aluminium en forme de L 20/20/4 et coulisse en matière synthétique

	    - arrêt latéral en caoutchouc pour éviter d’endommager le panneau

	 - Possibilités de déplacement du panneau coulissant (selon l’exécution choisie) : à coulissement simple ou symétrique

	 - Commande motorisée - selon l’exécution choisie

	 - Moteur 230 V - pour raccordement à un interrupteur simple ou à un système de commande du bâtiment

	 - Quincaillerie avec agrément CE

	Caractéristiques du système:

	 - Lames inclinées manuellement, de la position fermée à la position ouverte ou inversément réparties en deux champs d’application

	 - Profil cadre d’aspect totalement plat avec liaisons d’angle intérieures invisibles

	 - Selon la hauteur du panneau coulissant, le profil du cadre horizontal supérieur peut avoir une hauteur de 55 mm au lieu de 40 mm et inférieur 55 ou 70 mm au lieu de 40 mm

	Dimensions:

	 - Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale du vent qb

	Accessoires en option:

	 - Guide inférieur flexible Flexguide® : guide inférieur autoréglable pour surfaces inclinées avec profil de guidage en forme de L, T ou U (intégré) - voir cahier des charges séparé



