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Rooster 421RC2
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Het muurrooster 421RC is een inbraakwerend rooster opgebouwd uit Z-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in de muur.

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

· Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5. Staven voorzien in de lamellen vervaardigd uit roestvrij staal.
· Afwerking: natuur- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron)
· L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 51 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.

· Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde verticale kaderprofielen.

· De Z-vormige lamellen met een stap van 50 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 35 mm.

· Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 2,3 x 2,3 mm of 6 x 6 mm (18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

· Het rooster is officieel getest en goedgekeurd volgens inbraakwerendheidsklasse RC2, certificaat voor opp. 0,44 <  < 1.225 m², overeenkomstig met EN1627 t.e.m. 1630 (september 2011). 
· Mogelijke opties: tegenkader, afneembaar muggengaas.
Opmerking: voor grotere breedten dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.

prestatieniveau

Debiet:  

· K-factor aanzuig: 12,9
· K-factor uitblaas: 12,2
· Ce-coëfficient: 0,278
· Cd-coëfficient: 0,286
Doorlaat:

· Visueel vrije doorlaat: 70%

· Fysisch vrije doorlaat: 46%

Inbouwdiepte

: 46 mm

Stap van de lamellen
: 50 mm

Aanslag van het kader
: 40 mm

Totale dikte

: 50 mm

Bescherming
· Inbraakwerendheidsklasse RC2

· IP-Klasse: IP23D (met insectengaas en watergoot; electrische installatie op minstens 200mm)
NORMEN (Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of werd getest volgens de volgende normen)

EN 13141-1 (debietberekening)

EN 12020-2 (aluminium standaard)
EN AW 6063 T66 (legering aluminium)
EN 60529 (IP-Klasse)
EN 1627 tem 1630 (sept 2011): Inbraakwerend volgens klasse RC2
RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen aan te brengen.
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