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	Productkenmerken

	(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

	

	Omschrijving

	Loggialu® Paro 0140 is een elegant en efficiënt zonweringspaneel dat dient voor het beheren van de warmtetoetreding en het natuurlijke daglicht.

	Het concept van dit systeem maakt het mogeljik om het paneel naar de ideale positie te verschuiven.

	Het stevig omlopende kader garandeert een goede vormvastheid van het geheel, terwijl de aluminium lamellen discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt zijn.

	

	Normen

	Aluminium-Legering Al Mg Si 0,5 (F25):

	 - Normering: EN AW-6063

	 - Harding: T66

	Aluminium voorbehandeling:

	 - Norm DIN 5002155

	Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen:

	 - ENV 1999-1-1: Berekening van constructies in aluminium

	 - NBN B-03-002-2: Windbelasting - Dynamische effecten

	 - EN 1991-1-4: Windbelasting

	Paneel voldoet aan alle CE vereisten zoals vermeld in de Prestatieverklaring DoP/RP/001 op basis van geharmoniseerde technische specificaties volgens EN 13659:2004.

	

	Oppervlaktebehandeling - aluminium

	Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 µm): voorbehandeld en geanodiseerd.

	Polyester poederlak in RAL-kleuren (60-80 µm): aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen en nadien thermisch gelakt.

	

	Uitvoering systeem

	Kader:

	 - Verticale kaderprofielen LG.040.07, zijdelings voorzien van opvulprofiel LG.040.08 voor volledig vlak uitzicht, uit geëxtrudeerd aluminium

	●  Afmetingen van het kaderprofiel:

	    - Breedte: 40 mm

	    - Diepte: 40 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 94.248 mm4 (sterke aslijn); Iz = 67.516 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	 - Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel (boven en/of beneden) 70 mm hoog zijn in plaats van 40 mm

	●  Horizontaal kaderprofiel LG.040.09:

	    - Diepte: 40 mm

	    - Hoogte: 40 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 75.158 mm4 (sterke aslijn); Iz = 72.301 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	●  Horizontaal kaderprofiel LG.040.70:

	    - Diepte: 40 mm

	    - Hoogte: 70 mm

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 317.123 mm4 (sterke aslijn); Iz = 116.033 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 2,0 mm

	 - Onzichtbaar hoekverbindingen dmv opvulprofiel en eindkappen

	Lamellen:

	 - Parallellogramvormige aluminium lamellen ICR.066.01, discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt

	●  Afmetingen:

	    - Hoogte: 16 mm

	    - Diepte: 65 mm

	    - Grenshoek voor zoninstraling: 46°

	    - Loodrechte visuele opening: 28 mm

	    - Lamelstap: 90 mm (11 lamellen op 1 meter hoogte)

	    - Lamellenhelling: 57° (tov de verticale richting)

	    - Minimum traagheidsmomenten Iy = 75.983 mm4 (sterke aslijn); Iz = 6.786 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

	 - Lamellen discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt

	Schuifbeslag:

	 - Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag, bestaande uit:

	    - schuifrail (boven) met loopwagen / ophangbeugel en regelbare railstop of achterliggende schuifrail met Z-ophangbeugel (staal)

	    - geleiding (onder) aluminium L-profiel 20/20/4 en kunststofgeleider

	    - zijdelingse rubberstop om beschadigingen van het paneel te vermijden

	 - Bewegingsmogelijkheden van het schuifpaneel (volgens gekozen uitvoering): eenvoudig, simultaan of symmetrisch telescopisch schuivend

	 - Gemotoriseerde bediening - volgens gekozen uitvoering

	 - 230 V motor - voor aansluiting op eenvoudig schakelaar of bedieningssysteem van het gebouw

	 - Schuifbeslag CE gekeurd

	Systeemeigenschappen:

	 - Lamellen discreet en zonder zichtbare bevestiging in de verticale zijprofielen van het kader ingewerkt

	 - Kaderprofiel met volledig vlak uitzicht en met onzichtbare binnenliggende hoekverbindingen

	 - Afhankelijk van de hoogtemaat van het schuifpaneel kan het horizontale kaderprofiel (boven en/of beneden) 70 mm hoog zijn in plaats van 40 mm

	Afmetingen:

	 - Maximaal mogelijke afmetingen zijn afhankelijk van de plaatselijke windbelasting qb

	Optionele toebehoren:

	 - Flexibele ondergeleiding Flexguide®: zelfregelende ondergeleiding voor hellende vlaktes met L-vorming ondergeleidingsprofiel - zie afzonderlijke bestektekst



