fr

VEGASCREEN®

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

Caractéristiques du produit

(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

Montage

Ce produit est monté sur une structure fermée (p.ex. un puit de lumière) avec ou sans pieds de montage.

Le montage est seulement possible top-bottom (déroulement).

L'angle d'inclinaison peut varier entre 0 ° et 90 °. Le choix du type de toile est en fonction de l'angle d'inclinaison.

Caisson

Dimensions : 230 mm de hauteur et 140 mm de profondeur

Les profils sont en aluminium extrudé.

Coulisses

Les coulisses sont composées d'un profil en aluminium extrudé.

Dimensions :

- Coulisse : l 41,5 mm x P 67 mm

Les coulisses sont équipées de chambres dans lesquelles passent la sangle et la roue du système de tension. La chambre inférieure est fermée sur toute la longueur à l'aide d'une bande de finition.

- Coulisse d'accouplement : l 84 mm x P 67 mm

Tube d'enroulement

Est fabriqué en acier galvanisé.

Le tube d'enroulement est équipé d'un tube du moteur qui fait partie du système de tension.

Le jeu de toile est démontable du côté du profil amovible du caisson. Ceci détermine le choix de la position gauche ou droite (passage du câble).

Toile

● Toile en polyester (semi transparente):

- Classe de feu : M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Poids : ± 380-420 g/m², épaisseur : 0,43-0,45 mm

- Toutes les toiles sont en une partie, sauf si l'avancée > à la largeur du rouleau de toile

- La confection de la toile est horizontale

- Les bords verticaux ne sont pas soudés, le bord supérieur et inférieur est soudé à haute fréquence

Barre de charge

Est composée d'un profil en aluminium extrudé.

Système de tension

La prétension est réalisée au moyen de ressorts qui se trouvent sur le tube du moteur. Ce tube du moteur se situe dans le tube d'enroulement.

Le nombre de ressorts varie de 2 à 4 pièces selon la largeur du produit.

Le système de tension est réalisé au moyen d'une sangle en Aramide/Kevlar qui est toujours sous prétension.

Couleur

Tous les profils visibles en aluminium (caisson, coulisses et barre de charge) : Thermolaqués (60-80 µm) ou anodisation (20 µm) dans la même teinte que la menuiserie extérieure.

Les consoles latérales (aluminium moulé) : Thermolaquées (60-80 µm) dans la même teinte que les profils.

En cas de profils anodisés (caisson, coulisses et barre de charge) les consoles latérales sont thermolaquées en MAT 9006.

Commande

Électrique : se fait au moyen d'un moteur tubulaire 230 V AC, sans commande manuelle d'urgence

Le raccordement du moteur fait partie du lot protection solaire.

Moteur équipé d'un câble résistant aux uv.

Le raccordement électrique et le câblage supplémentaire font partie du lot électricité.

Garantie

10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium.

5 ans de garantie pour une utilisation normale et un entretien régulier.

5 ans de garantie sur la commande électronique (automatisation Somfy ).

5 ans de garantie sur la collection des toiles.

Classe de vent

⌂ (EN 13561:2004+A1:2008 conforme à la classe de vent 3).

Normes et certificats

⌂ Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou a été testé selon les normes suivantes : EN 13561

- Déclaration des perfomances : DoP-201409-F009